οι ρητινωδεισ κονιεσ στη συγκολληση αισθητικών αποκαταστάσεων (κεραμικων και πολυμερων)

ΣΑΜΑΡΑ ΕΡΣΗ

Οι αισθητικές αποκαταστάσεις έχουν γίνει μέρος της καθημερινής οδοντιατρικής πράξης. Ολοκεραμικά και πολυμερή συστήματα αποκαθιστούν με επιτυχία τους οδοντικούς ιστούς. Οι ρητινώδεις κονίες έχουν το δύσκολο ρόλο του «μεσάζοντα» μεταξύ αποκατάστασης και δοντιού, ώστε το όλο σύστημα να καταστεί λειτουργικό.

Οι ρητινώδεις κονίες έχουν την ίδια σύνθεση με τις σύνθετες ρητίνες αποκατάστασης. Αποτελούνται από μια ρητινώδη μήτρα (Bis-GMA, TEGDMA, UDMA) και ενισχυτικές ουσίες σε μικρότερο ποσοστό από τις σύνθετες ρητίνες. Επίσης έχουν προστεθεί μονομερή που προάγουν τη συγκόλληση με την οδοντίνη (ΗΕΜΑ, 4-ΜΕΤΑ). Ανάλογα με τις ενισχυτικές τους ουσίες διακρίνονται σε μικρόκοκκες, υβριδικές και μακρόκοκκες. Ανάλογα με τον τρόπο έναρξης του πολυμερισμού τους διακρίνονται σε χημικά πολυμεριζόμενες, φωτοπολυμεριζόμενες και συστήματος διπλού πολυμερισμού. Τέλος ανάλογα με το ιξώδες τους διακρίνονται σε υψηλού, μέσου και χαμηλού ιξώδους.

Οι μηχανικές και φυσικές ιδιότητες των ρητινωδών κονιών είναι ικανοποιητικές. Η βιοσυ μ βατότητα των ρητινωδών κονιών είναι ανεκτή, καθώς οι ευαισθησίες που παρουσιάζονται μετά τη συγκόλληση αποδίδονται στον περιεμφρακτικό χώρο και τη μικροδιείσδυση και όχι στο υλικό αυτό καθ' αυτό, ενώ τυχόν οιστρογονομιμητική δράση τους απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.

Ο πολυμερισμός των ρητινωδών κονίων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις ιδιότητες και την απόδοση τους. Οι χημικά πολυμεριζόμενες κονίες έχουν το πλεονέκτημα των μειωμένων τάσεων της συστολής πολυμερισμού, λόγω του αργού πολυμερισμού τους, ενώ παρουσιάζουν τα μειονεκτήματα του περιορισμένου χρόνου εργασίας και της χρωματικής αστάθειας. Οι φωτοπολυμεριζόμενες ρητινώδεις κονίες έχουν τα πλεονεκτήματα του άνετου χρόνου εργασίας και της χρωματικής σταθερότητας, ενώ παρουσιάζουν τα μειονεκτήματα των αυξημένων τάσεων συστολής πολυμερισμού και του ανεπαρκούς πολυμερισμού κάτω από αποκαταστάσεις πάχους μεγαλύτερου των 2mm. Οι ρητινώδεις κονίες διπλού πολυμερισμού κατασκευάστηκαν ως λύση σε αυτό το πρόβλημα, ωστόσο περαιτέρω έρευνες, πάνω στο μέρος του χημικού πολυμερισμού τους χωρίς την επίδραση φωτός, είναι απαραίτητες.

Η συγκόλληση των ρητινωδών κονιών με τους οδοντικούς ιστούς (αδαμαντίνη και οδοντίνη) είναι πολύ ικανοποιητική και στηρίζεται στη χρήση των συγκολλητικών παραγόντων και των συγκολλητικών μονομερών που έχουν ενσωματώσει.

Η συγκόλληση με τα κεραμικά είναι πολύ καλή και εξαρτάται από την προεργασία του κεραμικού. Ανάλογα με το είδος του, το κεραμικό πρέπει να υποστεί αδροποίηση με οξύ ή με αεροαποτριβή και σιλανοποίηση ή επεξεργασία με το σύστημα Rocatec. Η συγκόλληση με τα πολυμερή είναι ικανοποιητική και εξαρτάται επίσης από την προεργασία του πολυμερούς. Προτιμάται η αεροαποτριβή και το σύστημα Rocatec.

Συγκριτικά με τις άλλες κονίες συγκόλλησης, οι ρητινώδεις κονίες έχουν πολύ καλές μηχανικές και φυσικές ιδιότητες, συγκολλούνται τόσο με τους οδοντικούς ιστούς, όσο και με τα υλικά αποκατάστασης και έχουν αποδεκτή βιοσυμβατότητα. Ωστόσο η διαδικασία συγκόλλησης είναι αρκετά χρονοβόρα και περίπλοκη και πρέπει να ακολουθείται πιστά.Οι ρητινώδεις κονίες αποτελούν το υλικό επιλογής για τη συγκόλληση ολοκεραμικών και πολυμερών αποκαταστάσεων.

ABSTRACT

Tooth - color restorations have become routine in every day practice. All-ceramics, as well as composite systems can successfully replace missing tooth tissues. Resin cements have the difficult task to link all the surrounding phases through several interfaces.

Resin cements have the same composition with restorative composite resins. They use similar resin matrix ( Bis-GMA, TEGDMA, UDMA) and they contain filler particles in a lighter loading than restorative composite resins. Monomers (HEMA, 4-META) that can provide sufficient bonding to dentin, are incorporated. According to their type of filler loading, resin cements can be considered as microfills, hybrids and macrofills. According to their polymerization system, they can be considered as chemical-cured, light-cured and dual-cured. According to their viscosity, resin cement can be divided in heavy, medium and light viscosity luting agents.

Mechanical and physical properties of resin cements are satisfactory. Their biocompability is acceptable, since the post - restoration sensitivity is rather due to microleakage, than to the cement itself. Further research concerning their estrogenic effect, is needed.

The polymerization of resin cements can affect their properties and their performance as luting agents. Chemical - cured cements have the privilege of minor contraction stresses, as they cure in a rather slow rate. On the other hand working time is quite limited, and their color is unstable. Light – cure resin cements can provide plenty working time and color stability, but the contraction stresses are greater, and they can not be adequate polymerized under restorations of more than 2mm thickness. Dual - cured cements can respond to this problem, but more research, concerning their chemical mode of polymerization, is needed.

Bond strength between resin cements and enamel or dentin is quite satisfactory, and is based on the use of bonding agents and monomers, that are incorporated in their composition. Bond strength between resin cements and ceramic is strong, and depends on ceramic's treatment. Depending on its type, ceramic must be etched or microabrased and silanized, or it must be treated with Rocatec system. Bond strength between resin cements and composite restorations is satisfactory and also depends on restoration's treatment. Microabration and silanization or Rocatec system, are preferable. Comparing to other luting cements, resin cements have good mechanical and physical properties, they bond to tooth structure and different materials, and they are biocompatible. The disadvantage of resin cements is the luting procedure, witch is quite complex and technical - sensitive. Resin cements are the choice material for luting all-ceramic and composite restorations.